MORRISON Hydraulic Oil AW

MORRISON Hydraulic Oil AW là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao, chứa từ 80% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ được tinh chế và chất phụ gia đặc biệt bằng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Điều này mang lại cho sản phẩm nhiều ưu điểm vượt trội như làm việc được dưới điều kiện tải trọng và nhiệt độ cao, giảm thiểu sự oxy hóa, chống hình thành cặn bám trong hệ thống thủy lực, kéo dài tuổi thọ của dầu mà vẫn đảm bảo duy trì áp suất. Đặc biệt, thành phần phụ gia có bổ xung kẽm giúp chống lại sự mài mòn giúp bảo vệ tối ưu cho hệ thống thủy lực.

Ưu điểm/Ứng dụng :

- Các hệ thống thủy lực công nghiệp.

- Các thiết bị thủy lực xây dựng và lưu động.

- Các hệ thống thủy lực có bơm piston, bánh răng hoặc cánh gạt. - Các hệ thống bánh răng kín.

- Hệ thống bôi trơn tuần hoàn công nghiệp . Bảng mô tả thông số kỹ thuật :

Tên chỉ tiêu

Kết quả

Cấp độ nhớt

Phương pháp thử

22

32	46	68	100	150

ASTM D 4052

0.854	0.865

0.878	0.884

0.888	0.893

ASTM D 92

210	212

222	225

230	238

Trọng lượng riêng ở 15 °C

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C

Nhiệt độ đông đặc °C

ASTM D 97

-33	-33

-30	-27

-24	-21

Độ nhớt động học ở 40 °C

100 °C

ASTM D 445 ASTM D 445

22.1	32.0 4.45           5.5

46.0          68.2 6.96            9.1

100         150 12          15.7

Chỉ số độ nhớt

ASTM D 2270

112	108

108	109

110	10

Màu sắc

ASTM D 1500

<1.0	<1.0

<1.0	<1.0

<1.0

*Denison HF-0, HF-1 , HF-2

*Jeffry No.87 ; For M-61C 1227 13 ; US Steel 127 136 *Cincinnati Machine P-68 (ISO 32); P-70 (ISO 46); P-69 (ISO 68) *DIN 51524, Part 2

*Bosch, Variable vane pump *Vickers M-2590-S ; I-286-S *Lee Norse 100-1

*General Motor LH 04-1 ; LH 06-1 ; LH 15-1 *B.F.Goodrich

*Sauer Danfoss *Rexroth

108	0

<1.5